IZOFLEX - MATERIÁLOVÝ LIST

Materiál IZOFLEX® je tepelná a zvuková izolačná hmota na báze penového polyetylénu vo forme pásov alebo dosiek, preložiek. Materiál IZOflex® sa vyrába z fyzikálne napeňovaného polyetylénu bez použitia CFC a HCFC a nezaťažuje životné prostredie. Základný materiál je tvorený uzavretou bunkovou štruktúrou a dodáva sa najčastejšie vo forme pásov, sendvičových dosiek, prípadne hárkov narezaných na požadovaný rozmer.

VLASTNOSTI

- vysoká chemická odolnosť  (odolnosť voči všetkým bežne používaným chemikáliám)

- odolnosť voči vlhkosti a vode

- vysoká mechanická odolnosť (proti vibráciám, nárazom, ohýbaniu)

- ľahká opracovateľnosť (materiál sa ľahko reže, vysekáva, dá sa zvárať a lepiť,

povrstvovať rôznymi fóliami)

- zdravotná a ekologická nezávadnosť (materiál je  vyrobený zo zdravotne

nezávadných surovín, bez použitia CFC a HCFC)

- neobsahuje žiadne perzistentné organické látky (POP)

- je plne recyklovateľný

| Základný materiál: | Penový polyetylén |
| --- | --- |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti: | 0,04 W. m-1. K–1 |
| Objemová hmotnosť: | 18–25 kg. m-3 |
| Reakcia na oheň: | E, podľa STN EN 16069 |
| Tepelná odolnosť: | Od – 40 ◦ C do + 90 ◦ C |
| Odpor proti stlačeniu: | min. 29 kPa |
| Nasiakavosť vo vode: | max. 8 % |
| Rozmerová stálosť: | ± 1,17 % |
| Množstvo recyklovaného materiálu | Min. 30 % |

Materiál IZOFLEX® bol certifikovaný:

- REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM

V POPRADE (Národné referenčné centrum pre predmety bežného používania a obalové materiály)

- FIRES, s. r. o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, KLASIFIKÁCIA REAKCIE NA OHEŇ PODĽA STN EN 13501-1 + A1: 2010,

Autorizovaná osoba MVRR SR SK01, Číslo notifikácie: 1396, Číslo projektu: PR-13-0270

- TECHNICKÝ A SKÚSOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ ,n .o.

Studená 3, 82104 Bratislava (podľa harmonizovanej normy EN 16069: 2012)

Výrobky sú určené na použitie v interiéroch, nie je vhodné ich vystavovať v exteriéroch, pôsobeniu poveternostných vplyvov (UV žiarenie, dážď...).Spôsob a vhodnosť použitia, je na zvážení samotného odberateľa.